

**EVOCOL T01M**

**Область применения:**

Клей **Evocol T01M** специально предназначен для приклеивания первого и последнего листа гигиенических рулонных изделий из бумаги.

**Химическая основа:**

Дисперсия на основе целлюлозы.

**Особенности применения:**

Применяется для приклеивания к рулону начала и конца бумаги. Допускается разбавление клея.

**Физико-химические технические характеристики:**

Условная вязкость по кружке ВМС: 50- 60 сек

Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20): 15000 - 20000 мПас

Концентрация водородных ионов (PH): 7 - 8

**Способ нанесения клея:** валик, диск, форсунка(при добавлении воды)

**Хранение и переработка:**

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течении 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже 1 °С! Оптимальная температура хранения 15-25 °С.

**Очистка оборудования и инструментов:**

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем.

### Дополнительная информация: Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.